| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6898824 |  | N/C |  |  |  |  | 032593 |  |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-896109 |  |  | MANIFOLD ASSY |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | REALIZAR REMOÇÃO DO NICKEL EXISTENTE NO COMPONENTE. CARRY OUT THE EXISTING NICKEL ON THE COMPONENT. |  |  |  |  |  |  | GALVANOPLASTIA |  |  |  |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): ___________________ Tipo (Type): ____________________ Método (Method): _______________ Sensibilidade (Sensitivity):__________ IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26. CARRY OUT BLASTING OF GLASS BEADS ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.26. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA ABRASIVA |  |  |  |
|  | REALIZAR SUAVIZAÇÃO DA CORROSÃO EXISTENTE NO FLANGE UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO ROTATIVA. SOLVE THE EXISTING CORROSION ON THE FLANGE USING A ROTATING STEEL BRUSH. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR APLICAÇÃO DE ELECTROLESS CONFORME PRPL 1-5, AMS2405 EM TODA SUPERFÍCIE DO COMPONENTE. PERFORM ELECTROLESS APPLICATION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-5, AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT. |  |  |  |  |  |  | GALVANOPLASTIA |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 28/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)