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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23007217
	N/C
	032593
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-896109
	COMPRESSOR MOUNT
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	REALIZAR REMOÇÃO DO NICKEL EXISTENTE NO COMPONENTE, ATENÇÃO COM A BRAZAGEM EXISTENTE.

CARRY OUT THE EXISTING NICKEL ON THE COMPONENT, BE CAREFUL WITH THE EXISTING BRAZING.
	
	GALVANOPLASTIA

	02
	REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26.

CARRY OUT BLASTING OF GLASS BEADS ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.26.
	
	LIMPEZA ABRASIVA

	03
	REALIZAR SUAVIZAÇÃO DA CORROSÃO EXISTENTE UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO ROTATIVA E OU COM A DREMEL UTILIZANDO O DISCO DE BORRACHA.

SOLVE THE EXISTING CORROSION USING A ROTARY STEEL BRUSH AND OR WITH A DREMEL USING THE RUBBER DISK
	
	LIMPEZA

	05
	REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (PERFORM NDT CONFORM INDICATED IN THE.) OVERHAUL MANUAL
ENSAIO (TEST): FPI
TIPO (TYPE): 1 
MÉTODO (METHOD): A
SENSIBILIDADE (SENSITIVITY):  2
IAS-IP-0012-B

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
(WERE INDICATIONS FOUND?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	NDT

	06
	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME. (PERFORM INSPECTION AFTER NDT IAW) MANUAL

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0332 (SE FOI FEITO NA ETAPA ANTERIOR) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
(REFER TO THE RESULTS REGISTERED IN THE RG-0332 (IF IT WAS DONE IN THE STEP BEFORE) AND FILL IT IN WITH DUE OBSERVATIONS)

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. (EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS CONFORM OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	INSPEÇÃO

	07
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006, 3.34.

PERFORM CLEANING AFTER NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.
	
	LIMPEZA

	08
	REALIZAR APLICAÇÃO DE ELECTROLESS CONFORME PRPL 1-5, AMS2405 EM TODA SUPERFÍCIE DO COMPONENTE, ATENÇÃO:
ISOLAR AS 06 FACES DE ASSENTAMENTO.

PERFORM ELECTROLESS APPLICATION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-5, AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT, ATTENTION: ISOLATE THE 06 SEATING SIDES.
	
	GALVANOPLASTIA

	09
	INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	28/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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