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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:
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	[bookmark: Texto55]SCROLL
	[bookmark: Texto56]01

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	REMOVER BANHO DE NIQUEL EXISTENTE POR PROCESSO ELETRO-QUIMICO – PRPL 1-5.

REMOVE EXISTING NICKEL PLATE BY ELECTRO-CHEMICAL PROCESS – PRPL 1-5.
	
	LIMPEZA

	
	REPASSAR TODAS AS ROSCAS E REMOVER O PARAFUSO QUEBRADO NA ENTRADA DA BLEED.

RETHREAD ALL THREADS AND REMOVE THE BROKEN SCREW AT THE BLEED INLET.
	
	REPAROS MANUAIS

	01
	COM UMA FERRAMENTA ROTATIVA, UTILIZANDO LIXA, REMOVER A CORROSÃO DO SCROLL O MÁXIMO POSSÍVEL TOMANDO CUIDADO COM A ESPESSURA DA PAREDE (CASO NECESSÁRIO). DURANTE O RETRABALHO PODERÁ ACIONAR A INSPETORIA.

WITH A ROTARY TOOL, USING SANDPAPER, REMOVE CORROSION FROM THE SCROLL AS MUCH AS POSSIBLE, TAKING CARE OF THE THICKNESS OF THE WALL. DURING REWORK YOU MAY CALL THE INSPECTOR.
	
	REPAROS MANUAIS

	03
	REALIZAR LIMPEZA PÓS RETRABALHO - IAS-IP-0006 – 3.30

PERFORM POST REWORK CLEANING - IAS-IP-0006 – 3.30
	
	LIMPEZA

	04
	
REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8,  DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 .

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT

DO THE FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE I, METHOD A, SENSITIVITY LEVEL 2

WERE INDICATIONS FOUND?

	
	

	05
	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO

RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS.


	
	inspeção

	06
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT – IAS-IP-0006 – 3.34

CLEANING AFTER NDT INSPECTION.
	
	LIMPEZA

	07
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,26

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.26
	
	LIMPEZA

	08
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,30

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.30
	
	LIMPEZA

	09
	REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

PERFORM INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED

	
	INSPEÇÃO

	10
	APLICAR BANHO DE NIQUEL QUIMICO CONFORME AMS2405 - PRPL B001/D

APPLY CHEMICAL NICKEL BATH ACCORDING TO AMS2405 - PRPL B001/D

	
	LIMPEZA

	11
	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL
	
	INSPEÇÃO

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	28/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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