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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6850825
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109008  /  -15
	1- SHAFT GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR A PONTA MENOR ASSINALADA, DEIXANDO COM 0.493¨
NOTA: PODE SER 0.060¨DISTANTE DOS DENTES.

RECTIFY THE MARKED MINOR TIP, LEAVING IT WITH 0.493 ̈ NOTE: IT CAN BE 0.060 ̈AWAY FROM THE TEETH.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO MENOR.
ESTÁ 0.493¨E APÓS A RETÍFICA FINAL FICARÁ 0.499¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME TO THE SMALLER DIAMETER. IT IS 0.493 ̈AND AFTER THE FINAL RECTIFICATION IT WILL BE 0.499

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR A PONTA MENOR CROMADA, DEIXANDO= 0.4988¨+OU- 0.0002¨
REMOVER CANTO VIVO.

RECTIFY THE CHROME SMALLER TIP, LEAVING= 0.4988 ̈+OR- 0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER.

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM          (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 27/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	27/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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