| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23033549 |  |  | N/C |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-109024 |  |  |  | - PROPELLER NUT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨B¨ EXTERNO, DEIXANDO= 5.868¨+OU- 0.001¨ PODE FICAR MANCHAS. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR, PRÉ AQUECER A 120°C e METALIZAR O DIÂMETRO ¨B¨, COM METCO DIAMALLOY 2005 NS (17% COBALT) PRAXAIR WC-526 ou PRAXAIR WC-559. DIÂMETRO FINAL SERÁ 5.875¨ NOTA: SE NÃO EXECUTAR, CARIMBAR N/A. ISOLATE, PREHEAT TO 120°C and METALLIZE THE DIAMETER ̈B ̈, WITH METCO DIAMALLOY 2005 NS (17% COBALT) PRAXAIR WC-526 or PRAXAIR WC-559. FINAL DIAMETER WILL BE 5.875 ̈ NOTE: IF IT DOES NOT EXECUTE, STAMP N/A. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | CASO NÃO METALIZAR, APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨B¨ e CARIMBAR N/A ACIMA. ESTÁ COM 5.868¨ e no FINAL SERÁ 5.875¨ IF IT DOES NOT METALIZE, APPLY HARD CHROME IN THE DIAMETER ̈B ̈ and STAMP N/A ABOVE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO, SE FOI CROMADO, EM 190°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT, IF CHROME-PLATED, AT 190°C FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O CROMO, DEIXANDO= 5.875¨- 0.001¨ CENTRAR PELOS DENTES EXTERNOS. LIMPAR OS CHANFROS E OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE CHROME, LEAVING = 5.875 ̈-0.001 ̈ CENTER ON THE OUTER TEETH. CLEAN CHAMFERS AND SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 03/03/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 03/03/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)