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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6889319
	N/A
	032593
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C30P / CAE-896109
	CUP LOCK WASHER
	REPARO / REPAIR	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Blend and inspection

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Remover os danos causados pela frenagem, utilizando lima fina, pedra abrasiva e lixas, conforme necessário, não ultrapassando a profundidade da aba. O acabamento das áreas afetadas pela remoção deve ser igual ou melhor do que a superfície original da peça.

Remove damage caused by braking, using a fine file, abrasive stone, and sandpaper, as necessary, not exceeding the depth of the lip. The finish of the areas affected by removal must be equal to or better than the original surface of the part.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03.

Clean per IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do artigo utilizando lupa 10x, e caso necessário retorne o item para serviço.

Inspect the item using a 10x magnifying glass, and if necessary return the item for service.

	04
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final.

Final inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes 
	05/03/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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