| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000434 |  |  | JE63199 |  |  |  |  | 043176 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200247 |  |  |  | Exhaust collector |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Thermal spray and machining |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro “L” para remover a área danificada usinando até a medida máxima de 3.722 inch. Referência figura 904 em anexo. Machine forward pilot diameter “L” to remove damaged area to a max of 3.722 inch. Ref. Fig. 904 attached. Diameter L: __________________. NCC: __________________. Valid Until: _________________. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do diâmetro usinado e certifique-se de que ele está em condições adequada para aplicação da metalização (Metco 450-NS) conforme TASK 70-32-05-300-803. Inspect machined diameter and make sure the part is ready to apply thermal spray (Metco 450-NS) per TASK 70-32-05-300-803. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev 03. Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35 Rev 03. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no diâmetro usinado Dia L referência figura 904 em anexo. (TASK 70-21-01-200-801). Perform NDT on the machined diameter Dia L reference figure 904 attached. (TASK 70-21-01-200-801). Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós-NDT conforme HMM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per HMM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev 03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev 03. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar utilizando Metco 450-NS (TASK 70-32-05-300-803) o diâmetro L material suficiente para usinagem final de 3.714” conforme figura 904 em anexo. Plasma spray diameter L with Mecto 450NS (TASK 70-32-05-300-803) with enough material to perform final machine 3.714” as show in figure 904 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro “L” para 3.714 inch +0.0005 inch / -0.0000 inch. Referência figura 904 em anexo. Machine diameter “L” to 3.714 inch +0.0005 inch / -0.0000 inch. Reference figure 904 attached. Diameter L: _________________________. NCC: ______________________. Valid Until: ____________________. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | RR300 | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | Realizar inspeção dimensional do diâmetro “L” conforme figura 904 em anexo. Perform dimensional inspection of the "L" diameter per figure 904 attached. Diameter L: _________________________. NCC: ______________________. Valid Until: ____________________. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figures 901, 902, 903, 904 and 905 attached |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 06/03/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)