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	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
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	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	JATEAR / BLAST	APLICAR GLASS BEAD NA SUPERFÍCIE ¨E¨, SOMENTE PARA LIMPAR.

APPLY GLASS BEAD TO THE SURFACE ̈E ̈, ONLY TO CLEAN.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NA SUPERFÍCIE ¨E¨
LARGURA ATUAL É 0.8565¨e APÓS A RETÍFICA FINAL FICARÁ 0.8645¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME TO THE SURFACE ̈E ̈ CURRENT WIDTH IS 0.8565 ̈ AND AFTER THE FINAL RECTIFICATION IT WILL BE 0.8645 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR A SUPERFÍCIE ¨E¨, DEIXANDO A LARGURA= 0.8645¨-0.0005¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE SURFACE ̈E ̈, LEAVING WIDTH= 0.8645 ̈-0.0005 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR OS CANTOS VIVOS DA SUPERFÍCIE ¨E¨ e RASGO.

SMOOTH THE SHARP CORNERS OF THE SURFACE ̈E ̈ and TEAR.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




