| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23007319 |  |  | 57152 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-109020 |  |  |  | - PUMP SHAFT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨, DEIXANDO= 1.557¨+OU- 0.001¨ VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE DIAMETER ̈E ̈, LEAVING = 1.557 ̈ + OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨E¨ ESTÁ 1.557¨ e FICARÁ APÓS RETÍFICA FINAL 1.563¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈E ̈ IT IS 1.557 ̈ AND WILL REMAIN AFTER FINAL RECTIFICATION 1.563 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨ CROMADO, DEIXANDO 1.5628¨+OU- 0.0002¨ REMOVER EXCESSOS DO CHANFRO E DO RASGO. RECTIFY THE CHROME PLATED DIAMETER ̈E ̈, LEAVING 1.5628 ̈+OR- 0.0002 ̈ REMOVE EXCESS BEVEL AND TEAR. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER O BANHO DE PRATA DAS ESTRIAS INTERNAS. REMOVE THE SILVER PLATING FROM THE INTERNAL SPLINES. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NAS ESTRIAS INTERNAS, IT-0279. ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING TO INTERNAL STRETCH MARKS, IT-0279. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR UMA CAMADA DE MOLYCOTH 106 NAS ESTRIAS INTERNAS E SECAR NO FORNO. APPLY A LAYER OF MOLYCOTH 106 TO THE INNER GROOVES AND DRY IN THE OVEN. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 12/03/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 12/03/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)