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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
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	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109020
	1- PUMP SHAFT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨, DEIXANDO= 1.557¨+OU- 0.001¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE DIAMETER ̈E ̈, LEAVING = 1.557 ̈ + OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨E¨
ESTÁ 1.557¨ e FICARÁ APÓS RETÍFICA FINAL 1.563¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈E ̈ IT IS 1.557 ̈ AND WILL REMAIN AFTER FINAL RECTIFICATION 1.563

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 5- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 5-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨ CROMADO, DEIXANDO 1.5628¨+OU- 0.0002¨
REMOVER EXCESSOS DO CHANFRO E DO RASGO.

RECTIFY THE CHROME PLATED DIAMETER ̈E ̈, LEAVING 1.5628 ̈+OR- 0.0002 ̈ REMOVE EXCESS BEVEL AND TEAR.

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	9
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	REMOVER O BANHO DE PRATA DAS ESTRIAS INTERNAS.

REMOVE THE SILVER PLATING FROM THE INTERNAL SPLINES.

	10
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING	ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NAS ESTRIAS INTERNAS, IT-0279.

ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING TO INTERNAL STRETCH MARKS, IT-0279.

	11
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR UMA CAMADA DE MOLYCOTH 106 NAS ESTRIAS INTERNAS E SECAR NO FORNO.

APPLY A LAYER OF MOLYCOTH 106 TO THE INNER GROOVES AND DRY IN THE OVEN.

	12
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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