| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6879879 |  | 36331 |  |  |  | 040094 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAT-25519 |  |  | Exhaust Collector |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Repair Dim Y, Dia BA, Surface T, Stub Flange, ding out dents, rework squareness, replace 1 rivet PN AN125402, NDT and repair, if necessary, Dia M and L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REALIZAR USINAGEM DA SUPERFICIE “T” ATÉ TIRAE TODAS AS INPERFEIÇÕES. MACHINE THE “DE” SURFACE UNTIL ALL IMPERFECTIONS ARE REMOVED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.35 REV.03. PERFORM CLEAN PER IAS-IP-0006 ITEM 3.35 REV.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT na área Dash -1 conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | REALIZAR LIMPEZA PÓS-NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34 REV.03. PERFORM CLEAN POST-NDT PER IAS-IP-0006 ITEM 3.34 REV.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | REALIZAR INSPEÇÃO DIMENSIONAL CONFORME OHM, CASO ESTAJA ABAIXO DE 6.470” ENCAMINHAR PARA RESTAURAR A DIMENÇÃO CONFORME OHM. PERFORM DIMENSIONAL INSPECTION ACCORDING TO OHM, IF IT IS BELOW 6.470”, FORWARD TO RESTORE THE DIMENSION ACCORDING TO OHM. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção Dimensional |
| 7 | REALIZAR METALIZAÇÃO DA SUPERFICIE “T” PARA UMA USINAGEM FINAL ENTRE A SUPERFICIE “S” COM A SUERFICIE “T” DE 6.490”. PERFORM METALIZATION OF THE “T” SURFACE FOR FINAL MACHINING BETWEEN THE “S” SURFACE AND THE 6.490” “T” SURFACE. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
|  | REALIZAR USINAGEM DA SUPERFICIE “T” COM 6.480” +0.000 – 0.005” EM RELAÇÃO A SUPERFICIE “S”. PERFORM MACHINING OF THE “T” SURFACE WITH 6.480” +0.000 – 0.005” IN RELATION TO THE “S” SURFACE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar NDT na área Dash -1 conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REALIZAR LIMPEZA PÓS-NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34 REV.03. PERFORM CLEAN POST-NDT PER IAS-IP-0006 ITEM 3.34 REV.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OHM. PERFORM FINAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH OHM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)