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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6870409
	L-18
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109024
	1- GUIDE VANE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.8.

CLEAR AS PER IP-0006, 3.8.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	
USINAR AMBOS LADOS INTERNOS DO RASGO DA PERIFERIA, REMOVENDO 0.010¨a 0.012¨DE CADA.

MACHINE BOTH INNER SIDES OF THE PERIPHERY SLOT, REMOVING 0.010 TO 0.012 EACH.

	3
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	
ISOLAR E METALIZAR AMBOS LADOS INTERNOS DO RASGO DA PERIFERIA, COM METCO 450 ou METCO 68F-NS-1.

INSULATE AND METALLIZE BOTH INNER SIDES OF THE PERIPHERY TEAR, WITH METCO 450 or METCO 68F-NS-1.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AMBOS LADOS INTERNOS METALIZADOS DO RASGO DA PERIFERIA, DEIXANDO 0.070¨ DE PAREDE E DE LARGURA= 0.104¨ +OU- 0.001¨
REMOVER CANTOS VIVOS.
VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINE BOTH METALLIZED INNER SIDES OF THE PERIPHERY SLOT, LEAVING 0.070 ̈ WALL AND WIDTH= 0.104 ̈ +OR- 0.001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO.

PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESS METALLIZATION.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM     (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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