

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6870238
	12270
	043535
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502  /  750639  /  -22A
	1- INLET CASING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	PREPARAR E SOLDAR 1- TRINCA NA SOLDA DO STRUT E SUAVISAR A MESMA.
AMS 5786 ou AMS 5787.

PREPARE AND WELD 1- CRACK IN THE STRUT WELD AND SMOOTH IT. AMS 5786 or AMS 5787.

	2
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3
NA ÁREA SOLDADA.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3 IN THE WELDED AREA. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	APLICAR GLASS BEAD NA ÁREA EXTERNA ONDE TEM O P/N e o S/N PARA A APARÊNCIA FICAR HOMOGÊNEA. IP-0006, 3.26

APPLY GLASS BEAD IN THE EXTERNAL AREA WHERE THERE IS THE W/N and S/N FOR THE APPEARANCE TO BE HOMOGENEOUS. IP-0006, 3.26

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

(  )APROVADO        (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 25/03/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	25/03/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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