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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23057142
	SET 38400M
	032951
	02116

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-270542
	Compressor case
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Apply silicone - resin sealer to plastic coating crack per OMM 10W2

	1
	Realizar jateamento na área interna conforme IAS-IP-0006 item 3.26 Rev.02, utilizando pressão máxima de 20 PSI e não permanecer em um ponto mais que 1 segundo.

Blast internal areas per IAS-IP-0006 item 3.26 Rev.02, don’t exceed 20 PSI and don’t blast the same place more than 1 second.
	
	Limpeza química

	2
	Realizar limpeza das superfícies do diâmetro interno utilizando methylethylketone (MEK)

Wash the case ID surfaces with methylethylketone (MEK.
	
	Limpeza química

	3
	Realizar inspeção dos serviços realizados e demarcar trincas para tratamento com resina.

Inspect services performed and mark places with cracks to apply silicone – resin sealer.
	
	M250 & RR300

	5
	Utilizando um pincel pequeno ou um cotonete efetue aplicação da resina preenchendo as trincas e as bordas expostas do slot perto do 5° estágio. Fig 217 em anexo.

Coat the surface of the plastic in the area of all cracks using a small brush or cotton tip swab. Fill the cracks and exposed edges of the fifth--stage bleed slot. Fig 217 attached.
	
	Reparos manuais

	6
	Limpe o excesso de selante da superfície utilizando um pano limpo.
Deixe a primeira camada secar ao ar livre por 10 minutos, depois aplique uma segunda camada nas trincas e limpe o excesso com um pano limpo, após deixe secar ao ar livre por 15 minutos.

Wipe the excess sealer from the surface of the plastic using a clean cloth.
Allow the first coat to air dry for at least 10 minutes; then apply a second coat to the cracks. Wipe the excess with a clean cloth and let Air dry the second coat for 15 minutes.
	
	Reparos manuais

	7
	Inspeção final

Final inspection
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Figure 217 attached.
	Antonio Claudio
	28/03/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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