| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23057142 |  | SET 38400M |  |  |  | 032951 |  |  |  | 02116 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270542 |  |  | Compressor case |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Apply silicone - resin sealer to plastic coating crack per OMM 10W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar jateamento na área interna conforme IAS-IP-0006 item 3.26 Rev.02, utilizando pressão máxima de 20 PSI e não permanecer em um ponto mais que 1 segundo. Blast internal areas per IAS-IP-0006 item 3.26 Rev.02, don’t exceed 20 PSI and don’t blast the same place more than 1 second. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 2 | Realizar limpeza das superfícies do diâmetro interno utilizando methylethylketone (MEK) Wash the case ID surfaces with methylethylketone (MEK. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar inspeção dos serviços realizados e demarcar trincas para tratamento com resina. Inspect services performed and mark places with cracks to apply silicone – resin sealer. |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 & RR300 |
| 5 | Utilizando um pincel pequeno ou um cotonete efetue aplicação da resina preenchendo as trincas e as bordas expostas do slot perto do 5° estágio. Fig 217 em anexo. Coat the surface of the plastic in the area of all cracks using a small brush or cotton tip swab. Fill the cracks and exposed edges of the fifth--stage bleed slot. Fig 217 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 6 | Limpe o excesso de selante da superfície utilizando um pano limpo. Deixe a primeira camada secar ao ar livre por 10 minutos, depois aplique uma segunda camada nas trincas e limpe o excesso com um pano limpo, após deixe secar ao ar livre por 15 minutos. Wipe the excess sealer from the surface of the plastic using a clean cloth. Allow the first coat to air dry for at least 10 minutes; then apply a second coat to the cracks. Wipe the excess with a clean cloth and let Air dry the second coat for 15 minutes. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 7 | Inspeção final Final inspection |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 217 attached. |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 28/03/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)