| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23068261 |  | Mk41456 |  |  |  | 037082 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270882 |  |  | Shroud |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Perform replacement of aluminum coating per 10W3 Rev. 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remoção do revestimento base com o processo de usinagem. Com a peça fixada no torno e em baixa rotação entre 80 e 100 rpm. Machine to remove base coat with work speed 80 to 100 rpm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT conforme (Perform NDT conform) PRPL 1-8 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Realizar inspeção, certifique-se de que a metalização foi totalmente removida, verificar a espessura da parede usinada e encaminhar para aplicação de nova metalização. Inspect the part, make sure the part is free of aluminum coating, chek thickness of the part and send to recoat. Wall thickness: __________________ NCC: _____________________ Valid until: _________________. |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 & RR300 |
| 7 | Metalizar perfil interno. Utilizar Plasma-spray PRPL 1-3 Item 6. Bond coat: Metco 450-NS - Camada de 0.003 inch a 0.007 inch. Top coat: Metco 310- NS - camada mínima para garantir dimensão após usinagem final, conforme figura 314 em anexo. Recoat aluminum coating, Plasma-spray PRPL 1-3 Item 6. Bond coat: Metco 450-NS – Layer of 0.003 inch to 0.007 inch. Top coat: Metco 310-NS – Layer must be enough to perform final machine on dimensions as show in Fig. 314 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
| 8 | Usinar área metalizada em CNC conforme dimensões de referência na figura 314. Certificar que após a usinagem não haja excessos de metalização no diâmetro do degrau de 0.062 inch. Perform final machine as show in Figure 314 attached. Make sure the diameter with a step of 0.062 inch is smooth without excess of coating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 9 | Realizar inspeção do serviço executado conforme OHM 10W3 72-30-00 inspection item 14 e efetuar um check do perfil do coating aplicado utilizando o impelidor do motor. A espessura do coating deve ser entre 0.0150 inch até 0.0250 inch após usinagem final. Inspect services performed per OHM 10W3 72-30-00 inspection item 14 and check coated area with engine impeller. Coating thickness must be 0.0150 inch to 0.0250 inch after final machining. Wall thickness: __________________ NCC: _____________________ Valid until: _________________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 10 | Inspeção final Final inspection |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 28/03/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)