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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	                  6846935
	386
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109020
	1- FRONT BEARING CAGE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	APLICAR GLASS BEAD GERAL COM BAIXA PRESSÃO, APENAS PARA LIMPAR, IP-0006, 3.26
PODE FICAR MANCHAS.

APPLY GENERAL GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE, ONLY TO CLEAN, IP-0006, 3.26 STAINS MAY REMAIN.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS 2- DIÂMETROS INTERNOS (J  e  K), SOMENTE ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO.

MACHINE THE 2- INTERNAL DIAMETERS (J and K), ONLY UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED.

	3
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR OS 2- DIÂMETROS (J  e  k) COM O METCO 450NS e o METCO 308NS.
VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND METALLIZE THE 2- DIAMETERS (J and k) WITH THE METCO 450NS and METCO 308NS. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS 2- DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXANDO:
J= 3.283¨-0.0006¨
K= 3.973¨-0.0006¨
VEJA A FIGURA ANEXA.
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

MACHINE THE 2- METALLIZED DIAMETERS, LEAVING: J= 3.283 ̈-0.0006 ̈ K= 3.973 ̈-0.0006 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. REMOVE SHARP CORNERS.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO.

PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESS METALLIZATION.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	Escolher um item.	Escolher um item.	
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(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
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(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/03/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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