| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  |  | LOT158 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-109696 |  |  |  | - FRONT BEARING CAGE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE ¨I¨ SOMENTE PARA LIMPAR E O DIÂMETRO DO FUNDO ADJACENTE, REMOVENDO DE ESPESSURA 0.010¨ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 2- DIÂMETROS INTERNOS (J e K), SOMENTE ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO. MACHINE THE 2- INTERNAL DIAMETERS (J and K), ONLY UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR A FACE ¨I¨e o DIÂMETRO DO FUNDO ADJACENTE. PRÉ AQUEÇA EM 90°C e USE METCO 72F-NS ou 450-NS. VER FIGURA ANEXA. LARGURA DO RASGO SERÁ 0.251¨e o FUNDO TERÁ 0.012¨ DE ESPESSURA. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR OS 2- DIÂMETROS (J e k) COM O METCO 450NS e o METCO 308NS. VEJA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND METALLIZE THE 2- DIAMETERS (J and k) WITH THE METCO 450NS and METCO 308NS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE ¨I¨(0.2515¨+OU- 0.0005¨)e o DIÂMETRO DO FUNDO(VER OUTRO MODELO) VER FIGURA ANEXA. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 2- DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXANDO: J= 3.283¨-0.0006¨ K= 3.973¨-0.0006¨ VEJA A FIGURA ANEXA. REMOVER OS CANTOS VIVOS. MACHINE THE 2- METALLIZED DIAMETERS, LEAVING: J= 3.283 ̈-0.0006 ̈ K= 3.973 ̈-0.0006 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESS METALLIZATION. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 29/03/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 29/03/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)