| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVERSOS |  |  | LMG4069-42 |  |  |  |  | 040127 |  |  | TLN02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | BOLTS, WASHERS AND NUTS |  |  | REPARO T56 / REPAIR T56 |  | 500 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | APLICAR NOVO REVESTIMENTO DE NICKEL-CADMIUM (AMARELO) CONFORME SPOP 25. APPLY NEW NICKEL-CADMIUM (YELLOW) COATING ACCORDING TO SPOP 25. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR A CURA DO CONJUNTO NO FORNO NA TEMPERATURA DE 180°C A 210°C PELO TEMPO DE 3 HORAS. CURE THE ASSEMBLY IN THE OVEN AT A TEMPERATURE OF 180°C TO 210°C FOR 3 HOURS.INÍCIO BAKE / START BAKE:_________________ FIM DO BAKE / END BAKE:_______________________ TEMPERATURA / TEMPERATURE:_____________ NCC:________________ |  |  |  |  |  |  |
| 03 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL. PERFORM FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| FINAL DO PROCESSO DEIXAR NA OFICINA T56 COM OS TÉCNICOS OU INSPETORES. |  |  |  |  |  | MARCELO |  |  |  | 07/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)