| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  |  | 1272-150 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-109696 |  |  |  | TU. FRONT BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | CENTRAR PELO DIÂMETRO ¨B¨ e a face ¨H¨ E RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨ DEIXANDO= 9.241¨+ou- 0.001¨ CENTER BY DIAMETER ̈B ̈ and face ̈H ̈ AND RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈ LEAVING = 9.241 ̈ + or- 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | POLIR A FACE ¨E¨ PARA RECEBER CROMO. POLISH THE FACE ̈E ̈ TO RECEIVE CHROME. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨C¨ e na face ¨E¨ ¨C¨ ATUAL 9.241¨ e o FINAL SERÁ 9.249¨ ¨E¨ ATUAL 0.858¨ e o FINAL SERÁ 0.864¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME TO DIAMETER ̈C ̈ and face ̈E ̈ CURRENT ̈C ̈ 9.241 ̈ and the FINAL WILL BE 9.249 ̈ CURRENT ̈E ̈ 0.858 ̈ and FINAL WILL BE 0.864 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO A 190°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | CENTRAR PELO DIÂMETRO ¨B¨ e RETIFICAR O ¨C¨CROMADO, DEIXANDO= 9.2495¨-0.0005¨ LIMPAR O CHANFRO E O CANTO VIVO OPOSTO. VEJA A FIGURA ANEXA. CENTER BY DIAMETER ̈B ̈ and RECTIFY THE ̈C ̈CHROMED, LEAVING= 9.2495 ̈-0.0005 ̈ CLEAN THE BEVEL AND THE OPPOSITE SHARP CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR A FACE ¨E¨, DEIXANDO PARALELA COM A ¨D¨ e com a LARGURA= 0.8645¨-0.0005¨ REMOVER CANTOS VIVOS. RECTIFY THE FACE ̈E ̈, LEAVING PARALLEL WITH THE ̈D ̈ AND WIDTH= 0.8645 ̈-0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨F¨ CENTRANDO COM OS ¨B¨ e ¨C¨ e DEIXANDO= 4.756¨+ 0.001¨ RECTIFY THE DIAMETER ̈F ̈ CENTERING WITH THE ̈B ̈ and ̈C ̈ and LEAVING = 4.756 ̈ + 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. PREPARE THE MILL AREAS, REMOVING EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 08/04/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 08/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)