| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6879879 |  | 38594 |  |  |  | 042219 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20B CAT-24963 |  |  | Exhaust Collector |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Serviço solicitado: ajustar Superfície T e S, Flange de ponta, remoção de amassados, NDT e reparo da DIM. S to T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar ajuste conforme necessário da superficie “s” com a superficie “P”. Make adjustments as necessary from surface “s” to surface “P”. |  |  |  |  |  |  |  |  | usinagem |
|  | Usinar superfície “T” removendo desvios de paralelismo e preparando para metalização. Machine “T” surface, removing parallelism deviations and preparing for metallization. |  |  |  |  |  |  |  |  | usinagem |
|  | Desamassar Stub Flange, manter a medida de 0.380 inch conforme Detalhe D da Figura 8 anexa. Rework Stub Flange profile as close as possible to original contour, make sure Stub Flange keep 0.380 inch as show in Detail D of Figure 8 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
|  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | limpeza |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
|  | Realizar metalização da supercicie “T” para obter uma usinagem final de 6.480” com a superficie “S”. Metallize the “T” surface to obtain a final machining of 6.480” with the “S” surface. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
|  | Realizar usinagem final da superfície “T” para uma medida de 6.479” +0,001” – 0.001” e registrar medida final. Superficie “S” / “T” = ________________ Finish the “T” surface including removing excess material, finishing the edges and screw holes as close to the original as possible. |  |  |  |  |  |  |  |  | usinagem |
|  | Realizar acabamento da superfície “T” incluindo remoção de material em excesso, acabamento das bordas e furos dos parafusos o mais próximo do original possível. Finish the “T” surface including removing excess material, finishing the edges and screw holes as close to the original as possible. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
|  | Realizar ajuste conforme necessário para obter a dimenção “N”entre a superficie “s” com a superficie “t”, atenção para a medida de 1.972” à 1.980”. Make adjustments as necessary to obtain dimension “N” between surface “s” and surface “t”, paying attention to the measurement from 1.972” to 1.980”. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem / reparos manuais |
|  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | limpeza |
|  | Realizar NDT no local alpicado nickel conforme indicado no (Perform NDT plated area conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
|  | Realizar inspeção dimensional conforme OHM. Perform dimensional inspection per OHM |  |  |  |  |  |  |  |  | Tridimencional |
|  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 14/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)