| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23037447 |  | N/C |  |  |  | 042219 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20B / CAT-24963 |  |  | Oil Sump Cover |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| 1 | Usinar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) até remover toda metalização existente e registrar medidas. G=______________ H=______________ Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter to remove remain coating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev. 02. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev. 02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
| 3 | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. Perform Cleaning post-NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
| 6 | Metalizar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme PRPL 1-3. Com espessura suficiente para usinagem final conforme Fig. 403 em anexo. Thermal spray 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter with Bond Coat Metco 450NS and Top Coat Metco 308NS per PRPL 1-3. Coating mus have enough material to final machine as show in Fig. 403 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
| 7 | Realizar pré-usinagem dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) Ref. Fig. 403 em anexo. Pre-Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter Ref. Fig. 403 attached. Pre-machined dia G: ________________ Pre-machined dia H ___________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 8 | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excesso of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 9 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
| 10 | Realizar NDT local na surface “I”, surface “E” e diâmetro “A” conforme indicado no (Perform local on surface “I” surface “E” and diameter “A” NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 11 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 12 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. Perform Cleaning post-NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
| 13 | Realizar inspeção dos serviços realizados e montar no Power Turbine Support para usinagem final. Inspect services performed and perform assembly of the part with Power Turbine Support to do final machine. |  |  |  |  |  |  |  |  | M250/RR300 |
| 14 | Realizar usinagem final dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) para __________ inch + 0.0005 / - 0.0000 inch e 13-18 (Dia G) para __________ inch + 0.0005 / - 0.0000 inch Ref. Fig. 403 em anexo. Perform Final Machine 9-12 (Dia H) to __________ inch + 0.0005 / - 0.0000-inch e 13-18 (Dia G) to __________ inch + 0.0005 / - 0.0000 inch abradable seals diameter Ref. Fig. 403 attached. Dia G: ________________ Dia H ___________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 15 | Realizar inspeção dos serviços realizados e medir diâmetros G e H. Inspect services performed and measure diameters G and H. Dia G: ________________ Dia H ___________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 16 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 14/05/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)