| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10463 |  | N/C |  |  |  |  | 044287 |  |  |  | TLN02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847347 |  |  | 1ST STAGE NOZZLE SHIELD |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | REALIZAR PREENCHIMENTO COM SOLDA NA AREA DESGASTADA COM ARAME DE SOLDA AMS5839. Weld build-up area with weld filler material AMS5839. |  |  |  |  |  |  | reparos |  |  |  |
|  | Faça uma inspeção visual da solda (Ref. PRPL 1-4, Item 2, Classe II) Do a visual inspection of the weld (Ref. PRPL 1-4, Item 2, Class II) |  |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | REMOVER REBARBAS DAS SOLDAS REALIZADAS NO ITEM 01 PARA SUAVIZAR, DEIXANDO A SUPERFICIE O MAIS PROXIMO DA ORIGINAL POSSIVEL. REMOVE BURS FROM THE WELD MADE ON ITEM 01 TO SMOOTH IT, LEAVING THE SURFACE AS CLOSE TO THE ORIGINAL AS POSSIBLE. |  |  |  |  |  |  | reparos |  |  |  |
|  | REALIZAR BLEND NA AREA SOLDADA PARA FICAR 0 MAIS ORIGINAL POSSÍVEL. PERFORM BLEND IN THE WELDED AREA TO REMAIN AS ORIGINAL AS POSSIBLE. |  |  |  |  |  |  | reparos |  |  |  |
|  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006, 3.30. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.30. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION ​ |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 15/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)