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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	M250-10463
	N/C
	044287
	TLN02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-847347
	1ST STAGE NOZZLE SHIELD
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	REALIZAR PREENCHIMENTO COM SOLDA NA AREA DESGASTADA COM ARAME DE SOLDA AMS5839.

Weld build-up area with weld filler material AMS5839.
	
	reparos

	
	Faça uma inspeção visual da solda (Ref. PRPL 1-4, Item 2, Classe II)

Do a visual inspection of the weld (Ref. PRPL 1-4, Item 2, Class II)
	
	REPAROS

	
	REMOVER REBARBAS DAS SOLDAS REALIZADAS NO ITEM 01 PARA SUAVIZAR, DEIXANDO A SUPERFICIE O MAIS PROXIMO DA ORIGINAL POSSIVEL.

REMOVE BURS FROM THE WELD MADE ON ITEM 01 TO SMOOTH IT, LEAVING THE SURFACE AS CLOSE TO THE ORIGINAL AS POSSIBLE.
	
	reparos

	
	REALIZAR BLEND NA AREA SOLDADA PARA FICAR 0 MAIS ORIGINAL POSSÍVEL.

PERFORM BLEND IN THE WELDED AREA TO REMAIN AS ORIGINAL AS POSSIBLE.
	
	reparos

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006, 3.30.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.30.
	
	LIMPEZA

	
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1 
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	INSPEÇÃO

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.
	
	LIMPEZA

	
	INSPEÇÃO FINAL

FINAL INSPECTION ​
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	15/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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