| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23054648 |  | DD21485 |  |  |  |  | 044287 |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847347 |  |  | ABSORBING RING |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: N/C |  |  | CSN: N/C |  |  | TSO: N/C |  |  | CSO: N/C |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| REFERÊNCIA: PRPL 2-D003 - PARAG. P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REMOVER REBARBAS DAS AREAS DANIFICADAS (LIMA MANUAL OU ROTATVA) REMOVE BURR FROM DAMAGED AREAS (HAND FILE OR ROTARY FILE) |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 03 | LIMPAR AS AREAS DESGASTADAS COM ACETONA OU METHYL ETHYL KETONE (MEK) OU METHYL PROPYL KETONE (MPK) (PA-0013) CLEAN WORN AREAS WITH ACETONE OR METHYL ETHYL KETONE (MEK) OR METHYL PROPYL KETONE (MPK) (PA-0013) |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 04 | PRÉ-AQUECER A PEÇA A 650-750ºF (343-399ºC) SOLDAR A AREA COM DESGASATE UTILIZANDO ARCO DE ARGONIO E VARETA AMS 5789 (Stellite31) OU AMS 5796(L—605); PREENCHER TODAS OS DESGASTES; PREHEAT THE PART TO 650-750ºF (343-399ºC) WELD THE AREA WITH WEAR USING ARGON ARC AND AMS 5789 (Stellite31) OR AMS 5796 (L—605) ROD; FILL ALL WEAR; |  |  |  |  |  |  | SOLDA |  |  |  |
| 05 | IMEADIATAMENTE APÓS A SOLDA, REALIZAR ALÍVIO DE TENSÕES EM FORNO A 975-1025ºF (524-552ºC) POR UMA HORA. DEIXAR O COMPONENTE ESFRIAR EM TEMPERATURA AMBIENTE; IMMEDIATELY AFTER WELDING, RELIEVE STRESS IN AN OVEN AT 975-1025ºF (524-552ºC) FOR ONE HOUR. ALLOW THE COMPONENT TO COOL TO ROOM TEMPERATURE; |  |  |  |  |  |  | SOLDA |  |  |  |
| 08 | INSPECIONAR O REPARO REALIZADO. INSPECT THE REPAIR PERFORMED. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 09 | USINAR OS TANGS CONFORME DESENHO ANEXO E REGSTRAR AS MEDIDAS. CENTRALIZAR PELO DIAMETRO B (7.400-7.395 in.(187.96-187.83 mm)) COM 0,001” DE REFERENCIA. LARGURA: ____________ NCC:_____________ MACHINE THE TAGS AS PER THE ATTACHED DRAWING AND RECORD THE MEASUREMENTS. CENTRALIZE ON DIAMETER B (7.400-7.395 in.(187.96-187.83 mm)) WITH 0.001” REFERENCE. |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 10 | REMOVER REBARBAS E EXCESSO DE SOLDA. REMOVE BURR AND EXCESS SOLDER. |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 12 | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3.35 PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.35 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 13 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual somente local Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 14 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3.34 PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.34 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 15 | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL PERFORM FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 15/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)