| PN (PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  | QUANT: |  | Nº da OS (WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23073466 |  | 656178 | SUPPORT ASSY, TURBINE, GAS PRODUCER |  |  |  | 01 |  | 044287 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | USINAR OS PADS DE ENCOSTO DO ESCUDO DE CONTENÇÃO DE FALHAS. (PRPL 2--D003/K.(1)) (FAVOR PRESERVAR A LOCALIZAÇÃO DOS PEDs). MACHINE THE FAULT CONTAINMENT SHIELD STOPS PADS. (PRPL 2--D003/K.(1)) (PLEASE PRESERVE THE LOCATION OF THE PEDs). |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | REMOVER REBARBAS, CANTOS VIVOS E CONTAMINAÇÕES DOS TANGS SLOTS A SEREM REPARADOS, MARCADOS EM VERMELHO. (PRPL 2--D003/E.1.A) REMOVE BURRS, SHARP CORNERS AND CONTAMINATIONS FROM THE TANGS SLOTS TO BE REPAIRED, MARKED IN RED. (PRPL 2--D003/E.1.A) |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): D Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR SOLDA DOS TANGS SLOTS CONFORME PRPL 2--D003/E.1.B.C UTILIZANDO AMS5383 IN-718. WELD THE TANGS SLOTS ACCORDING TO PRPL 2--D003/E.1.B.C USING AMS5383 IN-718. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM ENVIAR O COMPONENTE PARA TRATAMENTO TÉRMICO COM 1000°F (538°C), POR UMA HORA. (PRPL 2--D003/E.1.D) DEIXAR ESFRIAR EM TEMPERATURA EMBIENTE. IMMEDIATELY AFTER WELDING SEND THE COMPONENT FOR HEAT TREATMENT AT 1000°F (538°C) FOR ONE HOUR. (PRPL 2--D003/E.1.D) LEAVE TO COOL AT ROOM TEMPERATURE. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | MASCARAR AREAS ADJACENTES AOS PADS DO ESCUDO DE CONTENÇÃO DE FALHAS AFIM DE LOCALIZAR A AREA A SER METALIZADA (PRPL 2--D003/K.5. MASK AREAS ADJACENT TO THE FAULT CONTAINMENT SHIELD PADS IN ORDER TO LOCATE THE AREA TO BE METALLISED (PRPL 2--D003/K.5. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | METALIZAR COM METCO 444 AS AREAS ISOLADAS PARA POSSIBILITAR UMA CAMADA DE 0,010” A 0,035” APÓS USINAGEM FINAL. METALIZE THE ISOLATED AREAS WITH METCO 444 TO ENABLE A LAYER OF 0.010” TO 0.035” AFTER FINAL MACHINING. |  |  |  |  | REPARO METALIZAÇÃO |  |  |  |
|  | USINAR PADS DE LOCALIZAÇÃO DO ESCUDO DE CONTENÇÃO DE FALHAS METALIZADOS CONFORME PRPL 2--D003/K.8 CONFORME DESENHOS EM ANEXO. MACHINE METALLISED FAULT CONTAINMENT SHIELD LOCATION PADS IN ACCORDANCE WITH PRPL 2--D003/K.8 ACCORDING TO THE ATTACHED DRAWINGS. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | USINAR TAGS SLOTS SOLDADOS CONFORME PRPL –D003/E.G, UTILIZANDO COMO REFERENCIA OS DESENHOS EM ANEXO. MACHINE WELDED SLOTS TAGS ACCORDING TO PRPL –D003/E.G, USING THE ATTACHED DRAWINGS AS REFERENCE. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | REMOVER EXCESSOS DE SOLDA E CANTOS VIVOS MANTENDO OS CONTORNOS COMO OS ORIGINAIS PRPL –D003/E.H. REMOVE EXCESS WELDING AND SHARP CORNERS MAINTAINING THE CONTOURS AS THE ORIGINAL PRPL –D003/E.H. |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
|  | INSPECIONAR AREAS SOLDADAS CONFORME PRPL –D003/E.I, J e K. INSPECT WELDED AREAS IN ACCORDANCE WITH PRPL –D003/E.I, J and K. |  |  |  |  | INSPEÇÃO DE REPAROS |  |  |  |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): D Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,26 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.26 |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,30 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.30 |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO TRIDIMENCIONAL CONFORME OVERHAUL MANUAL. PERFORM THREE-DIMENSIONAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL. |  |  |  |  | INSPEÇÃO TRIDIMENSIONAL |  |  |  |
|  | REALIZAR REIDENTIFICAÇÃO DO P/N: 23073466 CONFORME UNSTRUÇÃO DA CEB 72-6020 PERFORM REIDENTIFICATION OF P/N: 23073466 ACCORDING TO CEB INSTRUCTION 72-6020 |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  | 15/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)