| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23062070 |  | MK42802 |  |  |  | 044287 |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847347 |  |  | P T SUPPORT |  |  |  |  | 01 |  |  |
| PRPL 2-D002 / H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | PREPARAR PARA SOLDA COMO ABAIXO:^ - DESENGRAXAR AS AREAS A SEREM SOLDADAS; - REMOVER OXIDOS UTILIZANDO UMA ESCOVA DE AÇO; - LIMPARA A AREA AFETADA COM ACETONA E OU Methyl Ethyl Ketone (MEK) - PRÉ AQUECER O SUPORTE A UMA TEMPERATURA DE 700°F (371°C), NÃO DEIXAR A TEMPERATURA ABAIXO DE 600°F (316°C) DURANTE A OPERAÇÃO DE SOLDAGEM; PREPARE FOR WELDING AS BELOW:^ • DEGREASE THE AREAS TO BE WELDED; • REMOVE OXIDES USING A WIRE BRUSH; • CLEAN THE AFFECTED AREA WITH ACETONE AND OR Methyl Ethyl Ketone (MEK) • PREHEAT THE SUPPORT TO A TEMPERATURE OF 700°F (371°C), DO NOT LET THE TEMPERATURE DROPPED BELOW 600°F (316°C) DURING THE WELDING OPERATION; |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 02 | SOLDAR AS AREAS TRINCADAS UTILIZANDO ARAME DE SOLDA AMS5680 E DEIXAR EM TEMPERATURA AMBIENTE APÓS O SERVIÇO REALIZADO. WELD THE CRACKED AREAS USING AMS5680 WELDING WIRE AND LEAVE IT AT ROOM TEMPERATURE AFTER THE SERVICE IS PERFORMED. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 04 | REALIZAR ALÍVIO DE TENSÃO EM AMBIENTE CONTROLADOP A UMA TEMPERATURA DE 975°-1025°F (524°-552°C) POR UMA HORA PERFORM STRESS RELIEF IN A CONTROLLED ENVIRONMENT AT 975°-1025°F (524°-552°C) FOR ONE HOUR |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 05 | REMOVER REBARBAS E SOBRE MATERIAL DEIXANDO O ACABAMENTO BEM PROXIMO AO ORIGINAL. REMOVE BURRS AND OVERFILLING MATERIAL, LEAVING THE FINISH AS CLOSE TO THE ORIGINAL. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 06 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual somente na area recuperada. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A OU D Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 07 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 08 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 09 | Inspeção final Final inspection |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 15/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)