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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23065470
	HL15549
	
	2127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-847347
	GEARBOX COVER ASSY
	01

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	REALIZAR DECAPAGEM DA PINTURA.

STRIPPING THE PAINT.
	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR TRATAMENTO DAS CORROSÕES DA AREA EXTERNA E NA AREA DA GAIOLA (CASO NECESSÁRIO).

TREATMENT OF CORROSION IN THE EXTERNAL AREA AND IN THE CAGE AREA (IF NECESSARY).
	
	REPAROS MANUAIS

	
	APLICAR DICROMATO EM TODA AREA EXTERNA DA COVER.

APPLY DICHROMATE ALL OVER THE OUTSIDE OF THE COVER.
	
	LIMPEZA

	
	REPASSAR TODAS AS ROSCAS DA COVER

RE-DRILL ALL COVER THREADS
	
	REPAROS MANUAIS

	
	REALIZAR MASCARAMENTO DAS ÁREAS QUE NÃO RECEBERÃO A PINTURA.

MASKING THE AREAS THAT WILL NOT BE PAINTED.
	
	PINTURA

	
	REALIZAR PINTURA CONFORME IAS-IP-0005 – 4.10

PAINTING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0005 - 4.10
	
	PINTURA

	
	LUBRIFICAR TODAS AS GAIOLAS DOS ROLAMENTOS

LUBRICATE ALL BEARING CAGES
	
	M250/RR300

	
	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO MANUAL OVERHAUL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	

	     ANTONIO CLAUDIO
	15/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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