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	REGISTRO
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	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6851574
	AP34053
	040896
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAC-41793
	Scroll assy
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested by the customer:
Restore nickel plating, replace air tube insert and NDT per OHM 10W3.

	1
	Realizar polimento internos dos Air tube insert.

Perform internal polishing of the Air tube insert.
	
	Reparos manuais

	2
	Realizar limpeza das roscas e dos prisioneiros do scroll.

Clean the scroll threads and studs.
	
	Reparos manuais

	3
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.02.

Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.02.
	
	Limpeza química

	4
	Realizar inspeção do componente conforme OHM 10W3, certifique-se de que está em condições para aplicação de Nickel.

Perform inspection of the part per OHM 10W3, make sure the part is ready to apply nickel plating.
	
	Limpeza química

	5
	Aplicar electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), não aplicar nas roscas e prisioneiros.

Apply electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), do not apply on studs and thread holes.
	
	Limpeza química

	6
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	Inspeção

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Antonio Claudio
	15/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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