| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6851574 |  | AP34053 |  |  |  | 040896 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAC-41793 |  |  | Scroll assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Restore nickel plating, replace air tube insert and NDT per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar polimento internos dos Air tube insert. Perform internal polishing of the Air tube insert. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 2 | Realizar limpeza das roscas e dos prisioneiros do scroll. Clean the scroll threads and studs. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 3 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.02. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 4 | Realizar inspeção do componente conforme OHM 10W3, certifique-se de que está em condições para aplicação de Nickel. Perform inspection of the part per OHM 10W3, make sure the part is ready to apply nickel plating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 5 | Aplicar electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), não aplicar nas roscas e prisioneiros. Apply electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), do not apply on studs and thread holes. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 15/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)