| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6899084 |  |  | N/C |  |  |  |  | 032593 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C30P / CAE-896109 |  |  |  | SPARK IGNITER |  |  | REPARO / REPAIR |  | 02 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Restore coating per 14W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER A PRATA REMOVE SILVER |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3.26 PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | RENOVAR PRATA APENAS NO LOCAL INDICADO. RENEW SILVER ONLY AT THE INDICATED LOCATION. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO. PERFORM AN INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 317 attached. |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 17/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)