| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23069104 |  | N/C |  |  |  | 032593 |  |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| CAE-896109 |  |  | HORIZONTAL FIREWALL |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: N/C |  |  | CSN: N/C |  | TSO: N/C |  |  | CSO: N/C |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |
|  | Desamassar áreas demarcadas e deixa o mais original possível. Smooth out demarcated areas and leave it as original as possible. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |  |
|  | Realizar solda nas áreas trincadas utilizando vareta de solda AMS 5784. Weld the cracked areas using a AMS 5784 welding rod. |  |  |  |  |  |  |  |  | Solda |  |
|  | Realizar acabamento da solda a fim de remover excessos e distorções restaurando o perfil original da peça. Finish the weld to remove excesses and distortions, restoring the original profile of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |  |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme o manual. (Perform inspection after NDT i.a.w. manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Do clean post NDT per IAS-IP-0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza Química |  |
|  | Realizar inspeção final do retrabalho realizado. Perform final inspection of the rework performed. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
| N/A |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 17/04/2025 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)