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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23069104
	N/C
	032593
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-896109
	HORIZONTAL FIREWALL
	01

	TSN:                   N/C
	CSN:          N/C
	TSO:         N/C
	CSO:          N/C

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Desamassar áreas demarcadas e deixa o mais original possível.

Smooth out demarcated areas and leave it as original as possible.

	
	Reparos manuais

	
	Realizar solda nas áreas trincadas utilizando vareta de solda AMS 5784.

Weld the cracked areas using a AMS 5784 welding rod.

	
	Solda

	
	Realizar acabamento da solda a fim de remover excessos e distorções restaurando o perfil original da peça.

Finish the weld to remove excesses and distortions, restoring the original profile of the part.

	
	Reparos Manuais 

	
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type):  1
Método (Method): A 
Sensibilidade (Sensitivity): 2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme o manual. (Perform inspection after NDT i.a.w. manual)

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	Inspeção 

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34.

Do clean post NDT per IAS-IP-0006 item 3.34.

	
	Limpeza Química

	
	Realizar inspeção final do retrabalho realizado.

Perform final inspection of the rework performed.

	
	Inspeção 

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Antonio Claudio
	17/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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