| PN (PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  | QUANT: |  | Nº da OS (WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23058145 |  | MK256888 | SUPPORT ASSY, TURBINE, GAS PRODUCER |  |  |  | 01 |  | 043419 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR SOLDA DOS TANGS SLOTS DEMARCADOS CONFORME PRPL 2-D003/E.1.B.C UTILIZANDO AMS5383 IN-718. WELD THE TANGS SLOTS ACCORDING TO PRPL 2-D003/E.1.B.C USING AMS5383 IN-718. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 02 | IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM ENVIAR O COMPONENTE PARA TRATAMENTO TÉRMICO COM 1000°F (538°C), POR UMA HORA. (PRPL 2-D003/E.1.D) DEIXAR ESFRIAR EM TEMPERATURA AMBIENTE. IMMEDIATELY AFTER WELDING SEND THE COMPONENT FOR HEAT TREATMENT AT 1000°F (538°C) FOR ONE HOUR. (PRPL 2-D003/E.1.D) LEAVE TO COOL AT ROOM TEMPERATURE. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 03 | USINAR AS RANHURAS SOLDADAS ATÉ AS DIMENSÕES DE ACABAMENTO, CONFORME MOSTRADO NA FIGURA 9, 11 E 12, CONFORME APLICÁVEL. MACHINE THE FAULT CONTAINMENT SHIELD STOPS PADS. (PRPL 2--D003/K.(1)) (PLEASE PRESERVE THE LOCATION OF THE PEDs). |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 04 | USINAR 04 TANGS NOVAS CONFORME FIGURA 01, PARA APLICAÇÃO DO SB 72-3221. MACHINING 04 NEW TANGS ACCORDING TO FIGURE 01, FOR THE APPLICATION OF SB 72-3221. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 05 | REMOVER REBARBAS, CANTOS VIVOS E CONTAMINAÇÕES DOS TANGS SLOTS A SEREM REPARADOS, MARCADOS EM VERMELHO. (PRPL 2--D003/E.1.A) REMOVE BURRS, SHARP CORNERS AND CONTAMINATIONS FROM THE TANGS SLOTS TO BE REPAIRED, MARKED IN RED. (PRPL 2--D003/E.1.A) |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 06 | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-3.23 E IAS-IP-3.35. PERFORM CLEAN ACCORDING IAS-IP-3.23 E IAS-IP-3.35. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 07 | REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (PERFORM NDT CONFORM INDICATED IN THE.) OVERHAUL MANUAL ENSAIO (TEST): FPI TIPO (TYPE): 1 MÉTODO (METHOD): A SENSIBILIDADE (SENSITIVITY): 2 FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? (WERE INDICATIONS FOUND?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 08 | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME. (PERFORM INSPECTION AFTER NDT IAW) MANUAL REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0332 (SE FOI FEITO NA ETAPA ANTERIOR) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. (REFER TO THE RESULTS REGISTERED IN THE RG-0332 (IF IT WAS DONE IN THE STEP BEFORE) AND FILL IT IN WITH DUE OBSERVATIONS) AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. (EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS CONFORM OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 09 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006, 3.34. PERFORM CLEANING AFTER NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 10 | REALIZAR REIDENTIFICAÇÃO DO antigo P/N 23058145 para o novo P/N: 23073466 CONFORME UNSTRUÇÃO DA CEB 72-3221 PERFORM REIDENTIFICATION OF P/N: 23073466 ACCORDING TO CEB INSTRUCTION 72-3221 |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 11 | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | EDE CALDEIRA |  |  | 22/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)