| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23037413 |  | WN49261 |  |  |  | 043603 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAT-15932 |  |  | Power Turbine Outer Shaft |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Restore coating per OHM 10W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOTA: REMOVER ÓLEO DE PRESERVAÇÃO SOMENTE QUANDO FOR INICIAR O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO ALSEAL. PARA EVITAR CORROSÃO NO ARTIGO. Aplicar Alseal 518 / 598 conforme procedimento IAS-IP-0005 Item 3.26 Rev.02. Ref. Fig. 324 sheet 1 em anexo. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). Nota2: Não deve haver bolhas, pingos, rachaduras e a superfície deve ser lisa. NOTE2: REMOVE PRESERVATION ONLY WHEN THE PROCESS IS ABOUT TO BEGIN. TO AVOID CORROSION ON THE PART. Apply Alseal 518 / 598 per IAS-IP-0005 Item 3.26 Rev.02. Ref. Fig. 324 sheet 1 attached. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). Note: There must be no blisters, drips, mud cracks, or beading and the surface must be smooth. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 6 | Inspeção final (Realizar preservação do artigo protegendo contra danos de impacto e corrosão). Final inspection (Preserve the part and protect to prevent any damages and corrosion). |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 29/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)