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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23069728
	N/C
	043603
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAT-15932
	Sump and Nut Assembly
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service Requested by the customer:
Lap sealing face per OHM 10W3.

	1
	Realizar lapidação da face de assentamento para remover os riscos respeitando a dimensão de 0.540 in. (13.72 mm) in.
Dimensão atual: 0.5460 in. avg.

Lap without violating 0.540 in. (13.72 mm) overall dimension.
Current dimension: 0.5460 in. avg.
	
	Reparos Manuais

	2
	Realizar Inspeção final do artigo e registrar medida após lapidação da face.

Perform final inspection of the part and measure dimesion after lapping.

Measure: __________________.

NCC: ___________________.

Valid Until: _________________.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Antonio Claudio
	29/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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