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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23039793
	N/C
	041200
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-847564                    
	BODY ASSY, PUMP SCAVENGE OIL
	REPARO / REPAIR	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Polishing per OHM CSP22001.

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar remoção dos pinos da carcaça da bomba de óleo, e anotar suas respectivas alturas.

Remove the pins from the oil pump housing and note their respective heights.

	02
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar lapidação da face em que tem espaço para a instalação de 4 engrenagens, a fim obter uma profundidade final entre 0.2490 inch até 0.2495 inch. Profundidade atual: 0.2505 inch.

Lap the face where there is space to install 4 gears, to obtain a final depth of between 0.2490 inch and 0.2495 inch. Current depth: 0.2505 inch

Depth: _______________.

NCC: _______________.

Valid Until: ____________.

	03
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar lapidação da face em que tem espaço para instalação de 3 engrenagens, a fim de obter uma profundidade final entre 0.439 inch até 0.4395 inch. Profundidade atual: 0.441 inch.

Lap the face where there is space to install 3 gears, in order to obtain a final depth of between 0.439 inch and 0.4395 inch. Current depth: 0.441 inch.

Depth: _______________.

NCC: _______________.

Valid Until: ____________.

	04
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Instalar os pinos novamente na carcaça da bomba de óleo nas respectivas alturas anotadas anteriormente.

Install the pins back into the oil pump housing at the respective heights noted above.

	05
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção dos serviços realizados e medir a profundidade final:

Inspect the work carried out and measure the final depth:

Depth: _______________.

Depth: _______________.

NCC: _______________.

Valid Until: ____________.

	06
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final

Final inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/C
	Luan Gomes
	30/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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