| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2307447 |  |  | N/C |  |  |  |  | 036985 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-25519 |  |  |  | OIL SUMP COVER |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Thermal spray dia H and dia per CSP22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) até remover toda metalização existente. Machine 9-12 (Dia H) and 13-18 (Dia G) abradable seals diameter to remove remain coating. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local usinado conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.04. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.04. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme PRPL 1-3. Com espessura suficiente para usinagem final conforme figura 403 em anexo. Thermal spray 9-12 (Dia H) and 13-18 (Dia G) abradable seals diameter with Bond Coat Metco 450NS and Top Coat Metco 308NS per PRPL 1-3. Coating mus have enough material to final machine as show in Fig. 403 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar pré-usinagem dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) referência figura 403 em anexo. Pre-Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter Ref. Fig. 403 attached. Dia G: ________________ Dia H ___________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excesso of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos serviços realizados e montar no Power Turbine Support para usinagem final. Inspect services performed and perform assembly of the part with Power Turbine Support to do final machine. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem final do diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) para 2.725” +0.0005” / -0.0000” e 13-18 (Dia G) para 2.224+0.0005” / -0.0000”. Perform final machining of the diameter of seals 9-12 (Day H) to 2.725" +0.0005" / -0.0000" and 13-18 (Dia G) for 2.224+0.0005” / -0.0000”. Dia G: ________________ Dia H: ________________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos serviços realizados e medir diâmetro H e diâmetro G. Inspect services performed and measure diameter H and diameter G. Dia G: ________________ Dia H: ________________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.04. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.04. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 409 attached |  |  |  |  |  | Ede Caldeira |  |  |  | 28/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)