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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6892070
	29842
	043500
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-270695
	Filter housing Assy
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Remove corrosion and Restore Coating per OHM 10W3.

	
	Realizar decapagem da pintura

Perform paint stripping
	
	Limpeza

	
	Tratar corrosão com solução de Alodine (caso necessário). TASK 70-32-01-300-801 SPM CSP22006.

Perform Alodine touch up TASK 70-32-01-300-801 SPM CSP22006.
	
	Limpeza química

	
	Repassar e limpar todas as roscas.

Go over and clean all threads.
	
	Reparos manuais

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02.

Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02.
	
	Limpeza química

	
	Isolar áreas que não receberão coating, como áreas internas, studs, cages, inserts e sleeves.

Mask studs, cages, inserts and all areas other the external area such as sleeves and any internal area.
	
	Pintura

	
	Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.12 Rev. 02. (TASK 70-32-11-300-801).

Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.12 Rev. 02. (TASK 70-32-11-300-801).
	
	Pintura

	
	Inspeção final

Final inspection.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Antonio Claudio
	29/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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