| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23055466 |  | PC27385 |  |  |  | 043500 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270695 |  |  | Gearbox Cover Assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Remove corrosion and Restore Coating per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar decapagem da pintura Perform paint stripping |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
|  | Tratar corrosão com solução de Alodine (caso necessário). TASK 70-32-01-300-801 SPM CSP22006. Perform Alodine touch up TASK 70-32-01-300-801 SPM CSP22006. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Repassar e limpar todas as roscas. Go over and clean all threads. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
|  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Isolar áreas que não receberão coating, como áreas internas, studs, cages, inserts e sleeves. Mask studs, cages, inserts and all areas other the external area such as sleeves and any internal area. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
|  | Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.12 Rev. 02. (TASK 70-32-11-300-801). Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.12 Rev. 02. (TASK 70-32-11-300-801). |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
|  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 29/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)