| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23037447 |  | L20 |  |  |  | 043500 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270695 |  |  | Oil Sump Cover |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Repair abradable seals diameter and seal mating surface per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usinar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) até remover toda metalização existente. Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter to remove remain coating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Usinar face de vedaçãodo anel de aço da Oil Sump Cover para remover toda a metalização existente. Machine the sealing face of the Oil Sump Cover steel ring to remove all existing metal plating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 4 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.23. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.23. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 5 | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 6 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 7 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Metalizar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme PRPL 1-3. Com espessura suficiente para usinagem final conforme Fig. 403 em anexo. Thermal spray 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter with Bond Coat Metco 450NS and Top Coat Metco 308NS per PRPL 1-3. Coating mus have enough material to final machine as show in Fig. 403A attached. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
| 9 | Metalizar metco 444 a face de vedação do anel usinado o suficiente para uma usinagem final de 3.949”. Metalize Metco 444 to the machined ring sealing face sufficiently for a final machining of 3.949”. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
| 10 | Realizar pré-usinagem dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) Ref. Fig. 403A em anexo. Pre-Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter Ref. Fig. 403A attached. Dia G: 2.712” Dia H: 2.214” Face de vedação: 3.949” NCC: __________/__________/__________ Valid Until: __________/__________/__________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 11 | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excesso of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 12 | Realizar inspeção dos serviços realizados e montar no Power Turbine Support para usinagem final. Inspect services performed and perform assembly of the part with Power Turbine Support to do final machine. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 13 | Realizar usinagem final dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) Ref. Fig. 403A em anexo. Perform Final Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter Ref. Fig. 403A attached. Dia G: 2.7225” +0.0005” – 0.000” Dia H 2.2245” +0.0005” – 0.000” NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 14 | Realizar inspeção dos serviços realizados e medir diâmetros G e H. Inspect services performed and measure diameters G and H. Dia G: ___________ Dia H: ___________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 15 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 16 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 403 attached |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 23/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)