| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23038100 |  | DW48519 |  |  |  | 043500 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270695 |  |  | Power Turbine Support |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Repair crack and repair abradable seals diameter and Oil Sump Cover Mating Face per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar usinagem na face de assentamento do oil sump cover para remover toda a metalização existente. Machining the oil sump cover seating surface to remove all existing metallization. |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
|  | Soldar arco de gás tungstênio ou solda de feixe de laser (Classe II, Ref. M250-PRPL 1-4) com a haste de solda AMS 5832. Weld gas tungsten arc or laser beam welding (Class II, Ref. M250-PRPL 1-4) with the AMS 5832 welding rod. |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
|  | Tratamento térmico: Aquecer 1000°F (538°C), por uma hora. Heat treatment: Heat to 1000°F (538°C) for one hour. Temperature: ____________ Oven Start Time: ______________ Oven Finished at: _________________ NCC: ______________ Valid Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
|  | Remover rebarbas das áreas soldadas deixando os perfis igual ou melhor do que o original (principalmente na face de assentamento da oil sump cover). Remove burrs from the welded areas, leaving the profiles equal or better than the original (mainly on the seating face of the oil sump cover) |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |
|  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.23. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.23. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 8 | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Metalizar utilizando Plasma spray Metco 444 (PRPL 1-3 Item 8) na superfície de assentamento da tampa para garantir uma distância de 0,897” a 0.898” até a face N. Metalize using Metco Plasma Spray 444 (PRPL 1-3 Item 8) on the seating surface of the cover to ensure a distance of 0.897” to 0.898” to the N face. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
|  | Realizar usinagem da face de assentamento da Oil Sump Cover Metalizada deixando com a medida de de 0.900 inch + ou – 0.0005 inch até a superfície N conforme Fig. 3 em anexo. Machining Oil Sump Cover Mating face to 0.900 inch + or – 0.0005 inch to surface N as show in Fig. 3 attached |  |  |  |  |  |  |  |  | usinagem |
|  | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excess of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
|  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 18 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 19 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 20 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 316 attached |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 29/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)