| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23001801 |  | DD566555 |  |  |  |  | 043962 |  |  |  | TLN02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200839 |  |  | OUTER NUT |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | Remover os danos causados pela frenagem, utilizando lima fina, pedra abrasiva e lixas, conforme necessário, não ultrapassando a profundidade da aba. O acabamento final das áreas afetadas pela remoção deve ser igual ou melhor do que a superfície original da peça. Remove damage caused by braking, using fine file, abrasive stone and sandpaper, as necessary, not exceeding the depth of the frame. The final finish of the areas affected by the removal must be the same or better than the original surface of the piece. |  |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 02 | Limpar peça conforme IAS-IP-0006 item 3.30. Clean part according to IAS-IP-0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 03 | Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual. (Perform NDT conform indicated in the Overhaul Manual.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 04 | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT iaw manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 05 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 06 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 29/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)