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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000244
	GK535926
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE200839
	INNER SHAFT
	02

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	

	01
	Aplicar electroless nickel plating 0.0005-0.0007 in de espessura conforme AMS 2405, nas áreas indicadas na figura em anexo.

Apply electroless nickel plating 0.0005-0.0007 in thickness according to AMS 2405, in the areas indicated in the attached figure.

Espessura Aplicada: ___________

NCC: __________ 

VAL: __________
	
	LIMPEZA - GALVANOPLASTIA 

	02
	Efetuar tratamento térmico em forno por 3 horas a uma temperatura de 168-185ºC.

Perform thermal treatment in an oven for 3 hours at a temperature of 168-185ºC.
	
	LIMPEZA - GALVANOPLASTIA

	03
	Aplicar revestimento ALSEAL 518 / 598 conforme IAS-IP-0005 item 3.26 (TASK 70-32-15-300-814).

Apply ALSEAL coating 518 / 598 according to IAS-IP-0005 item 3.26.
(TASK 70-32-15-300-814).
	
	PINTURA

	04
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	INSPEÇÃO / M250

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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	ANTONIO CLAUDIO
	29/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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