| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10416 |  | WN55454 |  |  |  | 043962 |  |  |  | 2027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE200839 |  |  | OUTER SHAFT |  |  |  |  | 02 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | Remover pontos de níquel existentes nos dentes antes de aplicar o níquel. Remove existing nickel spots on teeth before applying nickel. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | Aplicar electroless nickel plating 0.0005-0.0007 in de espessura conforme AMS 2405, nas áreas indicadas na figura em anexo. Apply electroless nickel plating 0.0005-0.0007 in thickness according to AMS 2405, in the areas indicated in the attached figure. Espessura Aplicada: ___________ NCC: __________ VAL: __________ |  |  |  |  |  | LIMPEZA - GALVANOPLASTIA |  |  |  |
| 3 | Efetuar tratamento térmico em forno por 3 horas a uma temperatura de 168-185ºC. Perform thermal treatment in an oven for 3 hours at a temperature of 168-185ºC. |  |  |  |  |  | LIMPEZA - GALVANOPLASTIA |  |  |  |
| 4 | Aplicar revestimento ALSEAL 518 / 598 conforme IAS-IP-0005 item 3.26 (TASK 70-32-15-300-814). Apply ALSEAL coating 518 / 598 according to IAS-IP-0005 item 3.26. (TASK 70-32-15-300-814). |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 5 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO / M250 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 29/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)