| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000336 |  | XR10456 |  |  |  | 044524 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200214 |  |  | COMPRESSOR REAR SUPPORT |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| Service requested: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Remover nickel conforme AMS 2404. (isolar os diametros dos selos e do tolamento) Remove the nickel per AMS 2404. (isolate the seal and bearing diameters) |  |  |  |  |  |  |  |  | Galvanoplastia |
|  | Realizar tratamento da corrosão lixando os locais necessários com uma lixa fina não removendo material base. Perform corrosion treatment by sanding the necessary areas with fine sandpaper, without removing the base material. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 02 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 03 | Realizar NDT no local trabalhado conforme (Perform NDT on worked área conform) CSP22005. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 04 | Realizar inspeção pós-NDT conforme CSP22005. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per CSP22005. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 05 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 06 | Aplicar nickel conforme AMS 2404, não aplicar nickel nas roscas e nos studs. Apply nickel per AMS 2404, don’t apply nickel on studs and threads. |  |  |  |  |  |  |  |  | galvanoplastia |
| 11 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figures 901, 902 and 903 attached |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  | 01/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)