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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000416
	JE62495
	044524
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200214
	scroll
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested by the customer:
Restore nickel plating and NDT per HMM CSP22005.

	
	Realizar tratamento da corrosão.

Perform corrosion treatment
	
	Trabalhos manuais

	
	Repassar todas as roscas.

Go over all the threads.
	
	Trabalhos manuais

	
	Realizar limpeza para tratar corrosão, conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.02.

Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.02.
	
	Limpeza química

	
	Realizar NDT conforme (Perform NDT conform) PRPL 1-8
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Mehod): A
Sensibilidade (Sensivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were found any indications?)

(  ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
     (YES – FILL IAS-RG-0332).

(  ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
     (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP).

	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM.
Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados.

Perform post-NDT inspection per OHM.
Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed.

 (   ) APPROVED.

(   ) REJECTED.

	
	Inspeção

	
	Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34.

Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34.
	
	Limpeza química

	
	Realizar jateamento com casca de noz e pressão de até 40 PSI.

Blast with Walnut Shell, don’t exceed 40 PSI.
	
	Limpeza química

	
	Aplicar electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), não aplicar nas roscas e prisioneiros.

Apply electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), do not apply on studs and thread holes.
	
	Limpeza química

	
	Inspeção final.
Final inspection.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	ANTONIO CLAUDIO
	06/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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