| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000416 |  | JE62495 |  |  |  | 044524 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200214 |  |  | scroll |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Restore nickel plating and NDT per HMM CSP22005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar tratamento da corrosão. Perform corrosion treatment |  |  |  |  |  |  |  |  | Trabalhos manuais |
|  | Repassar todas as roscas. Go over all the threads. |  |  |  |  |  |  |  |  | Trabalhos manuais |
|  | Realizar limpeza para tratar corrosão, conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.02. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Realizar NDT conforme (Perform NDT conform) PRPL 1-8 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
|  | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
|  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Realizar jateamento com casca de noz e pressão de até 40 PSI. Blast with Walnut Shell, don’t exceed 40 PSI. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Aplicar electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), não aplicar nas roscas e prisioneiros. Apply electroless nickel (Ref. PRPL2-B001 / D.2), do not apply on studs and thread holes. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
|  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 06/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)