| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000336 |  |  | XR10456 |  |  |  |  | 045377 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200214 |  |  |  | Compressor Rear Support |  |  | RETRABALHO / REWORK |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Pré-usinar os diâmetros “B” e “C” o suficiente para remover a metalização existente. Pre-machine the “B” and “C” diameters enough to remove the existing plating. DIA “B”: _____________. DIA “C”: _____________. NCC: _____________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT nos diâmetros B e C conforme (Perform NDT on worked área conform) PRPL 1-8 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): B Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Metalizar os diâmetros “B” e “C” com camada suficiente para permitir a usinagem dos diâmetros conforme informado abaixo: • BOND COAT: COM METCO 450NS COM CAMADA DE 0.003 inch A 0.006 inch. • TOP COAT: COM XPT 268 com camada suficiente para permitir a usinagem dos diâmetros conforme nas medidas de: Diâmetro “C”: 4.7090 inch + 0.0005 inch / -0.000 inch. Diâmetro “B”: 1.5605 inch + 0.0005 inch / -0.000 inch. Nota: A metalização deve ficar com a textura uniforme sem bolhas, trincas, lascamento ou não possui áreas com defeitos que não serão removidos durante a usinagem e sem evidência de delaminação, área com metalização sem adesão adequada ou superaquecimento não são permitidos. Metallize “B” and “C” diameters with enough thickness to let machine the diameters per parameters bellow: • BOND COAT: WITH METCO 450NS AND LAYER OF 0.003 inch to 0.006 inch. • TOP COAT: WITH XPT 268 and enough thickness to machine the diameters as below: Diameter: “C”: 4.7090 inch + 0.0005 inch / -0.000 inch. Diameter: “B”: 1.5605 inch + 0.0005 inch / -0.000 inch. Note: Coating must be uniform in texture and free of blisters, cracking, spalling, or chipped areas which would not be completely removed by machining. No evidence of delamination, unbounded areas, or overheating is permitting. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar a usinagem final: machine with the values: Diameter “C”: 4.7090 inch + 0.0005 inch / -0.000 inch. Diameter “B”: 1.5605 inch + 0.0005 inch / -0.000 inch. Diameter “B”: _____________. Diameter “C”: _____________. NCC: _____________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Remover excessos de metalização das áreas adjacentes deixando com um bom acabamento. Nota: Ao remover os excessos e realizar o acabamento tenha cuidado para não danificar a área metalizada. Remove excess of material outside areas where was coated and let smooth surface between coated and not coated areas. Note: Be careful to no cause damage on coated area. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar inspeção dos diâmetros usinados, registrar valores: Perform inspections of diameters machined and register values: Diameter “B”: _____________. Diameter “C”: _____________. NCC: _____________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Fig 901 attached. |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 12/06/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)