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	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000160
	YP10959
	044642
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200280
	Gearbox Housing
	REPARO / REPAIR	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	Realizar remoção da pintura conforme 70-32-15-300-803 SPM. 
Nota: Preservar gaiolas dos rolamentos logo após terminar processo de remoção da pintura.

Strip coating per 70-32-15-300-803 SPM.
Note: Preserve bearing cages after coating removal.

	2
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Proteger o componente lubrificando utilizando uma gaze com óleo de preservação somente nos cages dos rolamentos.

Protect the component by lubricating all bearing location cages.

	3
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	MASCARAMENTO:
Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento e locais onde não será aplicado coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)

MASKING
Isolate studs, HELICOILS, seating faces and any place they should be free of coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)

	4
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint).

Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint).

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar limpeza das roscas e studs.

Chase threads and studs.

	6
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts.

Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts.

	7
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final

Final inspection.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Patrick Dimas
	23/06/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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